采购需求清单：

B包：阶梯教室课桌椅

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶梯教室课桌椅 | 1、规格：520*750*445mm； 2、站脚 ：椅脚采用冷轧钢材料，表面经打磨、防氧化处理后静电粉末喷涂处理。 3、座板：尺寸460*430*16mm；采用优质多层旋切木皮，经热压模具一体压制成型；双面贴防火板，周边油漆封边； 4、背板： 尺寸490*340*12mm；采用优质多层旋切木皮，经热压模具一体压制成型；双面贴防火板，周边油漆封边； 5、桌面板：宽300mm,厚25mm；采用橡胶木指接板，油漆封边； 6、桌面板支撑架 ：尺寸厚度2mm；采用优质冷轧钢板（板厚2mm），经模具落料折弯及焊接成型,表面静电粉末喷涂处理； 7、座连接件 ：尺寸厚度3.0mm；采用优质铝合金一体高温高压压铸成型；表面静电粉末喷涂处理； 8、座挂钩 ：尺寸厚度6.0mm；采用优质铝合金一体高温高压压铸成型；有防掉落机构，表面静电粉末喷涂处理； 9、书网：采用优质冷轧钢，经模具折弯并焊接成型，表面静电粉末喷涂。 10、要求提供国家认可的检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★（1）胶合板性能检测报告：检测依据：GB/T9846-2015、GB1850-2017,检测结果要求：含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量等项目合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 （2）实木环保性能检测报告：检测依据：GB18584-2001，检测结果要求：甲醛释放量≤1.5mg/L，表面涂层重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均≤60mg/kg 。 ★（3）油漆环保性能检测报告：检测依据：GB18581-2009,检测结果要求：挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1% ★（4）铝合金力学性能检测报告：检测依据：GB/T228.1-2010,检测结果要求：抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥300MPa，断后伸长率≥10% ★（5）粉末涂料重金属含量检测报告:检测依据：HG/T2006-2006,检测结果要求：重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均≤60mg/kg ★（6）胶合板阻燃性能检测报告：检测依：GB8624-2012,检测结果要求：60s内焰尖高度≤100mm，燃烧增长速率指数≤100W/s，烟气生成速率指数≤10㎡/s²，言其毒性等级达ZA3级。 提供技术参数确认函和针对本项目的售后服务承诺书并加盖原厂公章 | 127 | 位 |
| 2 | 课桌椅 | 活动桌子材质说明： 1、桌面板 ：尺寸长1200mm,宽450mm,厚25mm；采用泡花板，PVC封边； 2、底脚：3.0mm冷轧钢，采用模具压制成型，表面静电粉末喷涂处理，配脚垫； 3、立柱：1.5mm冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理； 4、挡板：1.0mm冷轧钢，表面静电粉末喷涂处理； 5、书网：采用优质冷轧钢，经模具冲压并焊接成型，表面静电粉末喷涂; 6、桌子规格：长1200mm,宽450mm,高750mm； 活动椅子材质说明： 1、椅脚：采用34*20*1.5扁管与ø22*1.5圆管焊接组立，表面粉末静电喷涂; 2、脚垫：灰色注塑PP脚垫防滑、静音、耐磨； 3、座背板：PP材质注塑成型，颜色灰色； 4、可堆叠存放，节约空间; 5、椅子规格：长490mm,宽513mm,高790mm； 6、要求提供国家认可的检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★（1）胶合板性能检测报告：检测依据：GB/T9846-2015、GB1850-2017,检测结果要求：含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量等项目合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 （2）实木环保性能检测报告：检测依据：GB18584-2001，检测结果要求：甲醛释放量≤1.5mg/L，表面涂层重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均≤60mg/kg 。 ★（3）油漆环保性能检测报告：检测依据：GB18581-2009,检测结果要求：挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1% ★（4）铝合金力学性能检测报告：检测依据：GB/T228.1-2010,检测结果要求：抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥300MPa，断后伸长率≥10% ★（5）粉末涂料重金属含量检测报告:检测依据：HG/T2006-2006,检测结果要求：重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均≤60mg/kg ★（6）胶合板阻燃性能检测报告：检测依：GB8624-2012,检测结果要求：60s内焰尖高度≤100mm，燃烧增长速率指数≤100W/s，烟气生成速率指数≤10㎡/s²，言其毒性等级达ZA3级。 提供技术参数确认函和针对本项目的售后服务承诺书并加盖原厂公章。 | 236 | 位 |

C包：

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号和配置技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古筝 | 980-板材质：10年风干泡桐木工艺：整挖筝。面板颜色：深、浅。类型：专业型演奏用筝。包含配件：琴包1个 琴码21个 扳手一个 原装琴架一副 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 2 | 琵琶 (提供样品) | 914JZ-3质：特级奥氏黄檀木（老料）。外观：原木抛光，木轴木相，木质祥云头饰。工艺：各部位粘接牢固无缝隙、优质胶粘接。琴弦：演奏级琵琶弦，采用优质进口钢丝光弦，进口合绳芯、尼龙丝缠弦。特点：中国音乐学院杨靖教授听琴监制，经过专业的技师排品，使其演奏时手感更佳。音色：发音穿透力强，高音区明亮而富有刚性，中音区柔和而有润音，低音区音质醇厚。附件：精品皮尤琵琶套高级琵琶指甲一弦一品演奏弦高级擦琴布弹拨乐器说明书琵琶一百问琵琶防滑垫 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 3 | 民族小打 | 京剧四件套，碰铃，木鱼，铃鼓，高低音板鼓，手鼓，南北梆子，小堂鼓 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 套 |
| 4 | 乐器航空箱 | 三级抗震设计铝合金材质120*80 | 5 | 件 |
| 5 | 云锣 | 37面纯手工打磨响铜制，配随体造型全钢移动架 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 6 | 二胡 (提供样品) | 印度小叶紫檀极品二胡形状：六角 二胡等级：演奏家级。适用于：独奏、演奏、音乐会等。琴身用料：印度檀香小叶紫檀。琴皮材料：缅甸金花蟒背部皮。千斤线材料：蚕丝绒。琴弦材料：德国进口钢丝弦。琴弓材料：福建优质箭竹。弓毛材料：天然白马尾。木材产地：印度。二胡长度：83厘米。二胡重量：1公斤。制作工艺：纯手工制作。高档碳钎维琴盒 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 7 | 中胡 | 明清老红木专业中胡.形状：八角 中胡等级：演奏级。适用于：演奏、伴奏、独奏。琴身用料：大红酸枝（交趾黄檀）。琴皮材料：缅甸金花蟒背部皮。千斤线材料：蚕丝绒。琴弦材料：德国进口钢丝弦。琴弓材料：福建优质箭竹。弓毛材料：天然白马尾。木材产地：科特迪瓦。二胡长度：88厘米。二胡重量：1.3公斤。制作工艺：纯手工制作 ★产品生产厂商出具的授权书 | 2 | 件 |
| 8 | 高胡 | 明清老红木专业高音二胡 形状：圆筒.高胡等级：演奏级。适用于：演奏、伴奏、独奏。琴身用料：大红酸枝（交趾黄檀）。琴皮材料：缅甸金花蟒小蟒背部皮。千斤线材料：蚕丝绒。琴弦材料：德国进口钢丝弦。琴弓材料：福建优质箭竹。弓毛材料：天然白马尾。木材产地：老挝。二胡长度：83厘米。二胡重量：0.75公斤。制作工艺：纯手工制作。 ★产品生产厂商出具的授权书 | 2 | 件 |
| 9 | 板胡 高音、中音 | 精品紫檀板胡 形状：圆筒。板胡等级：专业级。适用于：独奏、演奏、舞台使用。琴身用料：非洲小叶紫檀。琴瓢材料：老椰瓢。面板材料：兰考优质泡桐面板。琴弓材料：福建优质箭竹 弓毛材料：天然白马尾。木材产地：科特迪瓦。板胡长度：80厘米。板胡重量：0.7公斤。制作工艺：传统手工工艺 ★产品生产厂商出具的授权书 | 2 | 件 |
| 10 | 京胡 | 专业演奏级京胡。京胡等级：专业级。适用于：独奏、演奏、舞台使用。琴杆材料：老料紫竹。琴筒材料：精选毛竹老料。琴皮材料：天然乌梢蛇皮。琴轴材料：极品乌木。琴弦材料：优质钢丝弦。千斤材料：黄铜千斤。琴弓材料：福建优质箭竹。弓毛材料：天然白马尾.京胡长度：50厘米（西皮）、55厘米（二黄）。音调：西皮（音色明亮）、二黄（音色柔和）。制作工艺：烤竹，表面天然树胶漆，传统工艺 ★产品生产厂商出具的授权书 | 2 | 件 |
| 11 | 高音文曲笙 (提供样品) | ZHL一22w A调22簧 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 12 | 中音文曲笙 | ZHL一22zw A调22簧 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 13 | 低音文曲笙 | ZHL一22d带按键A调22簧 ★产品生产厂商出具的授权书 | 1 | 件 |
| 14 | 黎鼓 | 黎族传承人手工打造，在48至67㎝，高为55㎝等 ★产品制作黎族传承人出具的授权书 | 1 | 个 |
| 15 | 叮咚 | 黎族传承人手工打造，中型，木长150cm，宽5公分，含铁架（铁架高170cm，长170cm） ★产品制作黎族传承人出具的授权书 | 1 | 个 |
| 16 | 伶冬 | 黎族传承人手工打造，长80至100公分，宽30-33公分，厚8公分，3根弦 ★产品制作黎族传承人目出具的授权书 | 3 | 支 |
| 17 | 低音灼吧 | 黎族传承人手工打造，长80至90公分，6个按音孔，宽2公分至3公分 ★产品制作黎族传承人出具的授权书 | 6 | 支 |
| 18 | 㗑低音 | 黎族传承人手工打造，长45公分至50公分，8个按音孔，尾大25-30公分，头0.8公分至1公分，喇叭口10公分至13公分 ★产品制作黎族传承人出具的授权书 | 2 | 支 |

B包核心产品为阶梯教室课桌椅，C包核心产品为二胡。